Avec les nano on peut obtenir toutes sortent de forme suivant le protocole (triangles, sphère …) Ici c’est plutôt des sphères

L'effet plasmonique consiste en une vibration du nuage électronique des nanoparticules lorsqu'elles sont soumises à un champ électromagnétique.

Plasmon : Particule soumis à lambda supérieur à sa taille, les e- libres (bande de conduction) oscillent en phase car ils subissent une force de rappel (modèle de thomson). Il existe une fréquence de résonnance appelé résonnance plasmon qui dépend de la nature du métal (dans le visible pour Cu, Au, Ag) (au-delà de 50 nm on a des termes quadripolaires en plus). On peut avoir des interactions entre nano aussi quand elles sont assez proches.

IMPORTANT : Le fait qu’on ait qu’une bande semble indiqué qu’on ait bien une sphère (isotrope) mais attention on n’a pas balayé tout en longueur d’onde.

Remarque : nanoparticules dans les vitraux (église).

Boites quantiques : Semicond de quelques nanomètres (propriétés quantique car pas de bande)  utilisé dans les TV

Catalyse : surface spécifique grande, se récupère bien par centrifugation.

Remarque : observation au TEM pour voir la forme taille des nanoparticules.

Remarque : NaBH4 réduit et stabilise en formant une couronne chargée négativement (il régule aussi la croissance). On peu rajouter du polyvinylpyrolidinone pour stabiliser.

Remarque : ces nano coutent bcp moins cher que celle d’or.

Remarque : l’ajout de sel augmente la force ionique et écrante les charges, ce qui a pour conséquence de faciliter l’approche de deux nanoparticules chargé moins.

Remarque : Autour de la nano c’est potentiellement la forme hydrolysé de B(OH)4- qui entoure la nano.

Remarque : TEM faisceau d’électrons envoyé à travers un échantillon.

On utilise le potentiel zeta pour caractériser la charge en surface des nanos.