Protocole Anodisation Aluminium

Matériel :

- Plaque en aluminium, électrode en carbone graphite, électrode en plomb, générateur de courant, fils, pinces croco, cables pour potensiostat de toutes sortes, ECS, ohmmètre, ampèremètre.

- Acétone, solution de soude à 5 M, solution de HNO3 à 2M.

- Solution d’acide sulfurique à 2M

- Solution de NaCl 30 g/L.

Bibliographie : BUP 850 p.320 + JFLM tome 1 p.185

Nettoyage et courant de corrosion

- Dégraisser une plaque d’Aluminium (ci-après nommée électrode d’Aluminium) en la trempant dans l’acétone. Rincer à l’eau distillée puis plonger dans de la soude à 10 M pendant 1 mn. Rincer à l’eau distillée puis plonger 1 mn dans l’acide nitrique à 10%. Rincer de nouveau à l’eau.

- Mesurer avec un ohmmètre la résistance de cette plaque R=

- Peser cette plaque m =

- Au moyen d’un montage à trois électrodes dans un bécher dans une solution de NaCl à 30g.L-1 placée sous agitation magnétique représenter les courbes de Tafel pour ce montage (la contre électrode est une électrode en graphite, l’électrode de référence est l’ECS) :

Dans Voltalab effectuer dans l’ordre les séquences « potentiel à l’abandon » et « courbes de Tafel ». La vitesse de balayage est de 1.5 mV.s-1, on balaie entre -100 mV et +100 mV par rapport au potentiel à l’abandon (free potential). Pour la mesure du potentiel à l’abandon une durée de 2mn suffit.

- Tracer les droites de Tafel au moyen de la 1ère méthode de Stern et imprimer les courbes.

Électrolyse et droites de Tafel

- Relier un générateur à l’électrode en plomb et l’électrode en aluminium, le pôle + est l’électrode en Aluminium. Un ampèremètre est également placé en série de ce montage L’anode et la cathode plongent dans un bain d’acide sulfurique à 15%.

- Peser l’électrode en Aluminium sèche : m =

- Imposer un courant de 240 mA (pour une surface à anodiser d’environ 10 cm² (on mesurera la surface qui trempe à la règle en prenant garde à bien compter la surface recto et verso et on contrôlera le courant grâce à un ampèremètre) pendant 30 mn.

- Peser l’électrode à l’issue de l’électrolyse m =

- Mesurer la résistance de la plaque R=

- Faire le montage à trois électrodes précédemment vu avec cette fois l’aluminium passivé et représenter les courbes de Tafel

- Plonger la plaque d’Aluminium dans de l’eau bouillante pendant quelques minutes

- Mesurer une nouvelle fois la résistance ( R =       )  et tracer les courbes de Tafel.