Electrodéposition Cobalt

Matériel :

- Sulfate de cobalt heptahydraté

- Acide borique

- H2SO4 0.001 M

- Sulfate de Sodium

- Nitrate de potasssium 1 M

- Plaque de cuivre, plaque de zinc, ECS, cables, pinces croco

- Voltalab

- Générateur, ampèremètre, voltmètre.

- Sèche-cheveux

Bibliographie : Grüber p.97

Préparation des solutions

- Solution A : 2.81g (10 mmol) de sulfate de cobalt dans une fiole jaugée de 100 mL. A l’aide d’une pipette jaugée 10 mL de H2SO4 à 0.001 M, 1g d’acide borique (16.2 mmol) 2.00g (141 mmol) de sulfate de sodium. Compléter avec de l’eau distillée. Vérifier le pH avec du papier pH.

- Solution B : Dans une fiole de 100 mL à l’aide d’une pipette jaugée introduire 10.0 mL H2SO4 0.001 M, 1 g acide borique 2.00g sulfate de sodium. Compléter avec de l’eau distillée. Vérifier le pH avec du papier pH.

Tracé des courbes i= f(E) en présence de Co

- Plonger dans la solution A une plaque de cuivre branché au pole – du générateur et une plaque de Zn reliée au pôle + du générateur.  Mettre en série un ampèremètre et en dérivation sur les deux plaques un voltmètre.

- Imposer une tension d’environ 4V aux bornes des plaques (contrôler avec le voltmètre) pendant 10 mn. Constater le débot de Co sur la plaque en Cuivre. (EXPERIENCE 1)

- Dans la solution A faire un montage à 3 électrodes avec la plaque de cuivre précédente (WORK) une plaque de Zn (AUX) et une ECS (REF) munie d’une garde remplie de Nitrate de potassium.

- Tracer le potentiel par rapport à la Ref en balayant de 0V à -1.7 V avec une vitesse de balayage de 10 mV.s-1.

- Imprimer la courbe

Tracé des courbes i = f(E) en absence de Co

- Plonger dans la solution B les mêmes électrodes que dans le montage à trois électrodes précédents en faisant attention de ne pas abimer le dépôt de Cobalt et en essayant d’immerger exactement la même surface que précédemment.

- Tracer la courbe i = f(E) dans les mêmes conditions.

Electrodéposition du Cobalt

- Reprendre une plaque de cuivre propre et refaire le montage et l’EXPERIENCE 1 en formant le dépôt de Cobalt.

- Sécher doucement la plaque de Cuivre avec un sèche cheveux et la peser mdébut  =

- Rebrancher l’électrode de cuivre au pôle – du générateur et imposer une différence de potentiel de 1 V pendant 25 mn. Noter la valeur du courant d’électrolyse i =           (il doit être supérieur à 80 mA)

- Sécher et peser à nouveau l’électrode en cuivre et noter sa masse mfin =