Protocole propriétés magnétiques du fer(acac) (M=353.17 g/mol)

Matériel :

- FeCl3, 6H2O (M=270.30 g/mol)

- Acétate de sodium trihydraté

- Acétylacétone

- propan-2-ol

Bibliographie : gruber p 211

Synthèse du complexe

- Dans un erlen de 50 mL, dissougre 500 mg (1.85 mmol) de chlorure de fer (III) hexahydraté dans 5 mL d’eau distillée

- Dans un bécher de 50 mL dissoudre 500 mg d’acétate de sodium trihydraté (3.67mmol) dans un minimum d’eau distillée

- Ajouter cette solution goutte à goutte à celle de fer (III)

- Ajouter ensuite 1.0 mL d’acétylacétone (9.79 mmol) sous agitation

- Agiter pendant 10 minutes

- Essorer le solide sur Büchner et laver à l’eau distillée froide

- sécher à l’étuve

Caractérisations

- Mesurer la température de fusion au banc kofler (Tfus attendue : T=182°C)

- Si la température de fusion est différente de celle tabulée, alors que le solide est bien sec, recristalliser dans le propan-2-ol

- Mesurer la susceptibilité magnétique du complexe avec une balance d’Evans

- à l’aide de la susceptibilité X on peut déduire le moment magnétique mu=2.828 rac(XT)

(on s’attend à mu=5.8)